Technomelt Q 9290 H

Клей-расплав, практически без запаха	. Основа: ЭВА сополимеры

Описание продукта

Technomelt Q 9290 Н - клей-расплав белого цвета, на основе ЭВА сополимеров, обладающий исключительно высокой термостойкостью. Продукт обладает очень хорошей липкостью в расплавленном состоянии, быстро сохнет и практически не имеет запаха.

Область применения

Technomelt Q 9290 H – предназначен для высоко- и среднескоростного склеивания бумаги, картона, дерева, деревянных материалов, кожи, ткани, различных пластиковли.  Иное применение -  по согласованию. За дальнейшей информацией обращаться в Техническую службу сервиса.

Технические характеристики

Цвет:......................................................белый, практически бесцветный

Плотность (200С):..................................около 1,0 г/см3

Содержание сухого вещества:.............100%

Вязкость: ...............................................10.000-15.000 мПа/с

Средство измерения:...................Brookfield Thermosel

Шпиндель:....................................27

Температура измерения:.............1600С

Температура размягчения:............... ....около 82-90 0С ( согласно ASTM Е 28 шар в кольце)

Температура нанесения..................:.....170-1900С

Открытое время.....................................прибл. 30 с ( шов глубиной 3 мм при 20ºС, температура нанесения 180ºС)

Применение

Предварительные примечания:

До применения продукта, следует ознакомиться с рекомендациями по мерам предосторожности и по технике безопасности, изложенных  в Листах безопасности. В  случае применения продукции, не подлежащей маркировке символами опасности, также следует соблюдать общепринятые правила по технике безопасности при работе с химическими материалами.

Подготовка:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой от пыли, масла и жиров.

Обработка:

Техномелт Q 9290 Н обычно наносят пистолетами для клеев-расплавов. Общепринятые рабочие температурные пределы нанесения 170-1900С. При нанесении необходимо следить за поддержанием оптимальных термальных нагрузок, так как длительный перегрев или слишком частый режим расплавления ведет к изменению качества клея. По этой причине количество расплавленного клея не должно превышать дневного потребления. В случае небольшого потребления, температура перед плавлением должна поддерживаться на 10-20С ниже, чем температура нанесения. Указанные температуры нанесения являются стандартными величинами, которые в зависимости от метода нанесения, могут иметь определенные отклонения.

Расплав следует наносить максимально точно и аккуратно на те части, которые должны быть склеены, толщина пленки должна обеспечивать полное и интенсивное покрытие обоих поверхностей. При соединении материалов с различным поведением по отношению к адгезиву клей должен по возможности наноситься на ту поверхность, которая наиболее трудно поддается склеиванию. Если это не осуществимо, рекомендуется увеличить температуру нанесения или толщину адгезионного покрытия.

Сразу же после нанесения склеиваемые детали необходимо поместить под пресс или сжать, пока окончательная прочность клеевого соединения не будет достигнута. Время, которое на это требуется, в основном зависит от свойств материалов и качеством их поверхностей.

Хранение

Морозоустойчивость:.........................................морозоустойчивый

Рекомендуемая температура хранения:..............от 10 до 200С

Срок хранения:....................................................24 месяца

Упаковка

Картриджи:..............................................................11,3 мм (картонные коробки по 10 кг)

Опасность/

Рекомендации по безопасности/

Обозначения при транспортировании..............см. Листы безопасности

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность.